ICS 83.080.01

CCS G 32

T/ZZB XXXX—2024

生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯

(PBAT)

Biodegradable poly (butylene adipate terephthalate) (PBAT)

(征求意见稿)

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

浙江省质量协会  发布

团体标准

目  次

前言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	4

3　基本要求	4

4　技术要求	4

5　试验方法	5

6　检验规则	7

7　标志、运输和贮存	8

8　质量承诺	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省质量协会归口管理和解释。

本文件主要起草单位：浙江长鸿生物材料有限公司。

本文件参与起草单位：

本文件主要起草人：

本文件评审专家组长：

生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯

（PBAT）

- 范围

本文件规定了生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）树脂（以下简称聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂）的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于以对苯二甲酸、己二酸、1,4-丁二醇为主要原料，以直接缩聚法或扩链法生产的聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601—2016  化学试剂 标准滴定溶液的配置

GB/T 1033.1—2008  塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法（ISO 1183-1:2004,IDT）

GB/T 1040.2—2022  塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ISO 527-2:2012,MOD）

GB/T 1633—2000  热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定

GB/T 2547  塑料 取样方法

GB/T 2918—2018  塑料  试样状态调节和试验的标准环境（ISO 291:2008,MOD）

GB/T 3682.1—2018  塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法（ISO 1133-1:2011,MOD）

GB/T 9341  塑料 弯曲性能的测定（ISO 178:2001,IDT）

GB/T 9345.1—2008  塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法（ISO 3451-1:1997,IDT）

GB/T 12006.2—2009  热塑 聚酰胺 第2部分：含水量测定（ISO 15512:1999,MOD）

GB/T 14190—2017  纤维级聚酯切片（PET）试验方法

GB/T 17037.1—2019  塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分：一般原理及多用途试样和长条形试样的制备（ISO 294-1:2017,MOD）

GB/T 19276.1  水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量的方法（ISO 14851:1999,IDT）

GB/T 19276.2  水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法（ISO 14852:1999,IDT）

GB/T 19277.1 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法（ISO 14855-1:2005,IDT）

GB/T 19277.23  受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分: 用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量（ISO 14855-2:2007,IDT）

GB/T 19466.3  塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定（ISO 11357-3:1999,IDT）

GB/T 22047  土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法（ISO 17556:2003,IDT）

GB/T 28206  可堆肥塑料技术要求（ISO 17088:2008,IDT）

GB/T 32685—2016  工业用精对苯二甲酸（PTA）

SH/T 1499.1—2012  精己二酸 第1部分：规格

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应具备引发剂和分散介质调配、分子量和分子量分布的优化设计能力。

    - 应具备根据客户需求，设计和开发产品配方的能力。

  - 原辅材料

    - 对苯二甲酸应符合GB/T 32685—2016中优等品要求。

    - 己二酸应符合SH/T 1499.1—2012中优等品要求。

  - 工艺及装备

    - 应采用真空酯化、液下添加催化剂和水下模头切粒等工艺，配备从配料、酯化、聚合到切粒和包装等环节的DCS自动化控制的生产装备。

    - 应配备旋风分离收集系统和四氢呋喃(THF)回收装置。

- 检验检测

    - 应配备激光粒度仪、气相色谱仪、色差计、熔体流动速率测定仪和差示扫描量热仪等检测设备。

    - 应开展原料粒度、纯度和色值及成品密度、熔点、熔体质量流动速率、羧基含量、含水率和色值项目的检测。

- 技术要求

  - 表观

产品为乳白色或浅黄色等本色颗粒。

  - 物理性能

- 物理性能要求见表1。

表1 物理性能要求

| 序号 | 项目 |  |  | # 单位 | # 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度，25℃ |  |  | # g/cm3 | # 1.23±0.03 |
| 2 | 熔点，Tpm |  |  | # ℃ | # 110～130 |
| 3 | 熔体质量流动速率（MFR） |  |  | # g/10min | # M1±10% |
| 4 | 含水率 |  |  | # % | # ≤0.1 |
| 5 | 羧基含量 |  |  | # mol/t | # ≤30 |
| 6 | 色值 | L值 | 标准值 | # / | # ≥75 |
|  |  | A值 | 标准值 |  | # ≤3 |
|  |  |  | 偏差 |  | # ±1 |
|  |  | B值 | 标准值 |  | # ≤9 |
|  |  |  | 偏差 |  | # ±1 |
| 7 | 断裂拉伸强度 |  |  | # MPa | # ≥15 |
| 8 | 断裂拉伸应变 |  |  | # % | # ≥500 |
| 9 | 弯曲强度 |  |  | # MPa | # ≥3 |
| 10 | 弯曲模量 |  |  | # MPa | # ≥90 |
| 11 | 维卡软化点A50 |  |  | # ℃ | # M2±2 |
| 12 | 灰分 |  |  | # % | # ≤0.1 |
| 13 | 结晶度 |  |  | # % | # ≥10 |
| 注：M1、M2均为每牌号产品该项指标的标称值。 |  |  |  |  |  |

  - 降解性能要求

生物分解率百分率≥90%，并符合GB/T 28206可堆肥塑料技术要求。

- 试验方法

  - 注塑试样的制备

注塑试样按GB/T 17037.1—2019规定进行，用GB/T 17037.1—2019中的A型模具制备符合GB/T 1040.2—2022中1A型试样，B型模具制备80mm×10mm×4mm长条试样。注塑时应使用合适的保压压力以获得无缺陷的试样样条。

  - 试样的状态调节和试验的标准环境

试样的状态调节按GB/T 2918—2018的规定，在（23±2）℃条件下进行状态调节至少48 h但不超过96h。

试验应在GB/T 2918—2018规定的标准环境下进行，环境的温度为（23±2）℃，相对湿度为（50±10）%。

  - 表观

目测。

  - 密度

按GB/T 1033.1—2008的液体比重瓶法规定进行，试样为接收状态的颗粒，试样数量至少3个。

  - 熔点

- 按GB/T 19466.3的规定进行，升温速率10℃/min。

  - 熔体质量流动速率（MFR）

按GB/T 3682.1—2018中方法A规定进行，试验温度为190℃，负荷2.16kg。

  - 含水率

按GB/T 12006.2—2009中的B法规定进行。烘干温度为（80±2）℃。

  - 羟基含量

按GB/T 14190—2017中方法A规定进行。混合溶剂选用苯酚-三氯甲烷，体积比为2:3。标准滴定溶液为氢氧化钾-苯甲醇，浓度为0.01mol/L，按照GB/T 601—2016中4.25配置和标定。溴酚蓝指示剂浓度为0.2%。

试样配制：称取0.5g样品溶于25.00mL苯酚-三氯甲烷混合溶剂。

  - 色值

按GB/T 14190—2017中5.5.2规定进行。采用CIE1976L*a*b*色系。

  - 断裂拉伸强度和断裂拉伸应变

按6.1制备1A型试样。

试样的状态调节按6.2规定进行。

按GB/T 1040.2规定进行，试验速度为（50±5）mm/min。

  - 弯曲强度和弯曲模量

按6.1制备80mm×10mm×4mm长条试样。

试样的状态调节按6.2规定进行。

按GB/T 9341规定进行，试验速度为（2±0.4）mm/min。

  - 维卡软化点

按GB/T 1633—2000中A50规定进行。

  - 灰分

按GB/T 9345.1—2008规定进行。采用直接燃烧法（A法），灼烧温度（850±50）℃

  - 结晶度

按GB/T 19466.3进行熔融焓测试，按公式（1）计算结晶度。

Xc=ΔHmΔHf×100                               （1）

式中：

Xc   ——试样的结晶度，%；

∆Hm——试样的熔融焓，kJ/kg；

∆Hf——理想状态下PBAT完全结晶时的熔融焓，取114 kJ/kg。

  - 生物分解率

按GB/T 19277.1（仲裁采用该标准）或GB/T 19277.2或GB/T 19276.1或GB/T 19276.2或GB/T 22047执行。

如产品宣称可堆肥，需符合GB/T 28206中相关要求。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 组批

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂以同一生产线上、相同原料、相同工艺所生产的同一牌号的产品组批，也可按一定生产周期或储存料仓为一批对产品进行组批。

产品以批为单位进行检验和验收。

  - 抽样

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂可以在料仓的取样口抽样，也可根据生产周期等实际情况确定具体的抽样方案。

包装后产品的取样应按GB/T 2547规定进行。

  - 出厂检验

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂出厂检验为外观、熔体质量流动速率、羧基含量、熔点、灰分、含水率和色值。

  - 型式检验

    - 型式检验项目

型式检验项目不包括生物分解率的全部技术要求。

    - 检验

一般每两年进行一次。若有以下情况之一，应进行型式试验：

- 初次投产时；

- 正常情况下，形式检验至少一年进行一次；

- 原料及生产工艺改变时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时。

    - 判定规则

- 当检验结果中，有一项检验项目不合格时，应重新从同批产品中抽取两倍量的样本复验不合格项，以复验结果为准。复验有一项不合格，则判整批为不合格产品。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂产品的外包装上应有明显的标志。标志内容应包括：商标、生产厂家和厂址、标准号、产品名称、牌号、生产日期、批号和净含量等。

  - 包装

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂可用内衬铝箔袋的编织袋或其他密封防潮包装形式包装。包装材料应保证在运输、码放、贮存时不污染和泄漏。

  - 运输

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂为非危险品。在运输和装卸过程中不得使用铁钩等锐利工具，不得抛掷。运输工具应保持清洁、干燥并备有厢棚或苫布。运输时不得与沙土、碎金属、煤炭及玻璃等混合装运，不得与有毒及腐蚀性或易燃物混装，不得在阳光下暴晒或雨淋。

  - 贮存

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂应贮存在阴凉、通风、干燥、清洁并保持有良好消防设施的仓库内。贮存时，应远离热源，并防止阳光直接照射，不得在露天堆放。

聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂应有贮存期的规定，一般从生产之日起不超过18个月，开封后应尽快使用。

- 质量承诺

  - 在符合8.3运输和8.4贮存条件下，产品自交付之日起 1 个月内出现质量问题时，制造商应提供免费更换服务。

  - 客户对产品质量有诉求时，制造商应在 24 小时内响应，48 小时内给出解决方案。